# BIO TERRA OIL

# Индекс: 446461

# Масленная пропитка

ОПИСАНИЕ

Пропиточное средство, выпускаемое на основе:

- минерального медицинского масла

НАЗНАЧЕНИЕ

- Средство используется для защиты деревянной поверхности, находящейся в контакте с пищевыми продуктами.

- Рекомендуется выполнить предварительное тестирование средства на деревянной поверхности с целью проверки их совместимости.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

| Разбавитель: | 447039 BIO IMPREGNOL разбавитель |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Масляная пропитка |
| --- | --- |
| Вязкость при поставке | 15-18 сек, DIN 4/20°C |
| Плотность | 0,84 - 0,86 кг/л |
| Цвет | Бесцветный |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| Концентрация сухого вещества: |
| по весу | 100 % |
| VOC | 0 г/л |

| Расход: | минимальный | максимальный |
| --- | --- | --- |
| рекомендуемый | 50 г/м2 | 100 г/м2 |
| теоретический | 23 м2/л | 12 м2/л |

| Высыхание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не требуется |  |  |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифованной и чистой, без следов пыли и прочих загрязнений.

- Рекомендуемая зернистость абразива: для бука: P280-320, для дуба, сосны и ели: P180–220

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед нанесением поверхность и средство должны иметь комнатную температуру (не ниже +18°C).

- Нанесение и высыхание выполняются при температуре от +18 до +25°C и отн. влажности воздуха 40 – 70%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

# Перед применением средство тщательно перемешивается.

# Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.

# Средство наносится в излишке и затем равномерно распределяется по всей поверхности.

# При нанесении пропитки деталь полностью погружается в пропитку и после определенного времени вынимается и ставится таким образом, чтобы излишки масла полностью отцедились.

# После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно полируется с помощью чистой, сухой салфетки.

# Масло не высыхает, поэтому можно сразу упаковать в вощеную бумагу.

|  | НАМАЗЫВАНИЕ/ПРОТИРАНИЕ |
| --- | --- |

| Разбавление: | Не требуется |
| --- | --- |
| Время пропитки: | 1 – 3 мин |

|  | ОКУНАНИЕ |
| --- | --- |

| Разбавление: | Не требуется |
| --- | --- |
| Время пропитки: | 10 – 60 сек |

|  | ВАЛЬЦЕВАНИЕ |
| --- | --- |

| Разбавление: | Не требуется |
| --- | --- |
| Тип вальцов: | стойкие к алифатическим растворителям |
| Очистка: | С помощью разбавителя 447039 BIO IMPREGNOL |

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

- В случае нанесения других отделочных покрытий рекомендуем посоветоваться с специалистами HELIOS.

ХРАНЕНИЕ

- 12 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C.

- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- См. Свидетельство безопасности и этикетку материала.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию покупателя на каждую выпускаемую партию материала выдается сертификат качества, содержащий все контрольные сведения.

- Техническая информация является результатом знания, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. В случае несоответстующего использования материала мы не берем на себя ответственности и гарантируем только качество материала как такового. Измеренные технические характеристики являются приблизительными и не могут быть основанием для рекламации. Производитель имеет право на изменение данных без предварительного уведомления.

- Система качества материала соответствует ISO 9001.

- Готовые изделия упаковываются в вощеную бумагу.